№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Утки У!»
(КЧ091)
	шт	1	Количество мест	Должны быть двухместные, оборудованы спинкой и аммортизатором.		
				Длина	 2,275	м	
				Ширина	 0,38	м	
				Высота 	 0,624	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет		
				Материал опоры	Профильная труба 60х30х2, длиной 800 мм. Состоит из двух стоек связанных между собой двумя участками профильной труба длино1 205 мм.		
				Материал коромысла балансира	 Балка бруса клееного, строганного, 1 сорта, мебельной влажности сечением 50х200 мм, длиной 2000 мм. Брус должен крепиться к опорному каркасу четырьмя болтами через металлические пластины, толщиной не менее 4 мм. Нижние пластины приварены на валу с 2 шариковыми подшипниками.		
				Материал фигурок и спинки	Боковые накладки с двух сторон изображающие уток и спинки должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм и закреплены к брусу балансира. Спинки закреплены между «хвостами» уток при помощи стальных уголков.
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.		
				Материал рукояток	Труба круглая диаметром 22 мм.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая толщиной 8 мм с тканевым армирующим слоем. Ширина пластины не менее 200 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 		
				Окраска	Металл – порошковая, фанера – акриловая, доска – цветной лак/пропитка. 		
				Изображения	Изображения нанесены методом УФ печати по бокам фигурок уток и на спинках. После нанесения покрыты лаком.		
				Требования к материалам	Клееный деревянный брус должен быть выполнен из хвойной древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. В процессе изготовления деталей брус тщательно шлифуется со всех сторон и покрывается в заводских условиях профессиональным цветным акриловым лаком. Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые.
Все метизы оцинкованы.